PROIECT DE LECŢIE

AN ȘCOLAR 2017-2018

Școala:Colegiul Tehnic Târnăveni

Profesor:ing. Bogdan Mirela

Data:

Clasa: a IX-a

Aria curriculară: Tehnologii

Disciplina : MODUL M2 LĂCĂTUȘERIE GENERALĂ

Subiectul: Aluminiul

Tipul lecţiei: Mixtă

Unitatea de competență: Materiale şi semifabricate necesare executării pieselor prin operaţii de lăcătuşerie

Scopul lecţiei: Însuşirea cunoştinţelor referitoare la Aluminiu

Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:

O1) Prezinte noţiuni generale despre Aluminiului

O2) Descrie principalele proprietăţi ale Aluminiului

O3) Identifice utilizări ale Aluminiului

O4) Argumenteze necesitatea alierii Aluminiului

Strategii didactice:

- Resurse materiale: manualul, text suport, piese, semifabricate executate din Aluminiu

- Resurse procedurale: Scriere liberă, Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat, Eseul de 5 minute

- Forme de organizare a învăţării: Individuală, frontală,  pe perechi

Evaluarea: Ce dovezi există că elevii au învăţat lecţia?

a) De conţinut: răspunsurile la întrebări, completarea rubricii „Am învăţat”

b) De utilizare a operaţiilor gândirii: analiza, sinteza, comparaţia, argumentarea

Desfăşurarea lecţiei

I.Moment organizatoric

II.Verificarea cunoştinţelor anterioare

III.Dobândirea cunoştinţelor

Etapa 1: Ce ştiu despre subiect?

1.a Conexiuni cu cunoştinţele anterioare prin scriere liberă

Sarcina de lucru: Elevii scriu timp de două minute o listă cu ideile pe care le au despre Aluminiu. Voi lua opinii de la fiecare.

1.b Organizarea cunoştinţelor anterioare după modelul „Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat”.

- Activitate individuală pentru completarea rubricii Ştiu. Împart tabla în trei coloane. În prima coloană scriu Ştiu, în a doua Vreau să ştiu, iar în a treia scriu Am învăţat.

Sarcina de lucru: Elaboraţi tabelul de pe tablă. Împărţiţi o filă a caietului în trei coloane, conform modelului. Completaţi fiecare în mod individual ce ştiţi despre Aluminiu timp de două minute.

| Ştiu | Vreau să ştiu | Am învăţat |
| --- | --- | --- |

- Activitate frontală pentru completarea rubricii Ştiu. Voi lua de la fiecare elev câte o idee dintre cele scrise în caiete, ca răspuns la întrebarea „Ce ştiţi despre Aluminiu?”. Solicit răspunsurile pe care elevii sunt relativi siguri. Scriu răspunsurile pe scurt în coloana Ştiu. Cunoştinţele nesigure le trec în coloana următoare.

| Ştiu | Vreau să ştiu | Am învăţat |
| --- | --- | --- |
| - metal neferos - culoare argintie - moale - uşor - se obţine din bauxită - se utilizează în industria aeronautică, alimentară (doze metalice din Al.) - conduce bine curentul electric -se aliază cu diferite elemente:Cu, Si, Mg, Fe - se prelucrează sub formă de folii, sârme. - tip material după criteriul fizico-chimic: Metal neferos - proprietăţi: Fizice - culoare: argintie -densitate: uşor -conductibilitate electrică: bună Mecanice: moale Tehnologice: - maleabil - ductil - obţinere: bauxită - aliaje: se realizează cu diferite elemente: Cu, Si, Mg, Fe. - utilizări: industria aeronautică, alimentară. |  |  |

I.1. Clasificarea cunoştinţelor anterioare ale elevilor

- Ce aţi scris în tabel despre tipul materialului după criteriul fizico-chimic?

- Trageţi o linie orizontală după informaţiile scrise în coloana Ştiu. Scriem încă o dată, în mod ordonat ce ştim deja despre tipul materialului după criteriu fizico-chimic.

- Ce aţi scris în tabel despre propietăţile Aluminiului?

- Ce aţi scris în tabel despre modul de obţinere?

- Ce aţi scris în tabel despre aliajele Aluminiului?

- Ce aţi scris în tabel despre utilizările Aluminiului?

Scriem aceste informaţii în tabel.

Etapa 2: Ce vreau să ştiu despre subiect? Comunicarea titlului lecţiei noi şi motivarea elevilor pentru învăţarea noilor cunoştinţe.

- Activitate în perechi

Sarcina de lucru: Fiecare pereche va scrie timp de două minute ce anume doreşte să ştie despre Aluminiu, cunoştinţele pe care doreşte să le lămurească sau despre care are îndoieli.

- Activitate frontală

Voi lua de la fiecare pereche câte o întrebare despre Aluminiu şi o voi scrie pe tablă în rubrica Vreau să ştiu.

| Ştiu | Vreau să ştiu | Am învăţat |
| --- | --- | --- |
| - metal neferos - culoare argintie - moale - uşor - se obţine din bauxită - se utilizează în industria aeronautică, alimentară (doze metalice din Al.) - conduce bine curentul electric -se aliază cu diferite elemente:Cu, Si, Mg, Fe - se prelucrează sub formă de folii, sârme. - tip material după criteriul fizico-chimic: Metal neferos - proprietăţi: Fizice - culoare: argintie - densitate: uşor - conductibilitate: bună conductor electric Mecanice: moale Tehnologice: - maleabil - ductil - obţinere: bauxită - Aliaje: se realizează cu diferite elemente: Cu, Si, Mg, Fe. - utilizări: industria aeronautică, alimentară. | - Care este procedeul prin care Al se obţine din bauxită? - Ce înseamnă Al de înaltă puritate? - Ce influenţă au impurităţile asupra proprietăţilor Al? - Care sunt: - proprietăţile fizice - proprietăţile chimice - propietăţile mecanice - proprietăţile tehnologice ale Al - Ce utilizări prezintă Al? - De ce se aliează Al? - Care sunt efectele alierii Al? - Care sunt aliajele Al? |  |

Etapa 3: Confruntarea cu noile informaţii. Lectura textului: se poate face individual, pe perechi sau profesorul citeşte textul.

Sarcina de lucru: Citiţi textul. Căutaţi răspunsurile la întrebările din rubrica Vreau să ştiu. Completaţi fiecare rubrica Am învăţat, apoi comunicaţi colegului de bancă ce aţi descoperit.

Etapa 4: Ce am învăţat?

Analizarea noilor informaţii, în relaţie cu cunoştinţele anterioare, completarea rubricii Am învăţat. Se discută cu întreaga clasă informaţiile descoperite şi se completează rubrica pe tablă. Voi citi pe rând întrebările scrise în rubrica Vreau să ştiu şi vom răspunde la ele. Vom trece răspunsurile la întrebări în rubrica Am învăţat.

| Ştiu | Vreau să ştiu | Am învăţat |
| --- | --- | --- |
| - metal neferos - culoare argintie - moale - uşor - se obţine din bauxită - se utilizează în industria aeronautică, alimentară (doze metalice din Al.) - conduce bine curentul electric -se aliază cu diferite elemente:Cu, Si, Mg, Fe - se prelucrează sub formă de folii, sârme. - tip material după criteriul fizico-chimic: Metal neferos - proprietăţi: Fizice – culoare: argintie - densitate: uşor - conductibilitate electrică: bună Mecanice: moale Tehnologice: - maleabil - ductil - obţinere: bauxită - aliaje: se realizează cu diferite elemente: Cu, Si, Mg, Fe. - utilizări: industria aeronautică, alimentară. | - Care este procedeul prin care Al se obţine din bauxită? - Ce înseamnă Al de înaltă puritate? - Ce influenţă au impurităţile asupra proprietăţilor Al? - Care sunt: - proprietăţile fizice? - proprietăţile chimice? - propietăţile mecanice? - proprietăţile tehnologice ale Al? - Ce utilizări prezintă Al? - De ce se aliază Al? - Care sunt efectele alierii Al? - Care sunt aliajele Al? | Aluminiul se obţine din bauxită prin electroliză: utilizarea unui curent electric care separă componentele unui produs chimic. - În natură nu se află în stare liberă, ci sub formă de combinaţii chimice (oxizi, silicaţi); - Al de înaltă puritate conţine de la 0,005% până la 0,05% impurităţi; - Prezenţa impurităţilor (Fe şi Si) influenţează proprietăţile fizice/mecanice ale Al; scade conductivitatea cu creşterea cantităţii de impurităţi; Proprietăţile Al: - densitatea d=2700kg/m3 - temperatura t=6580C topire (se topeşte brusc) - conduce bine căldura; - prezintă 65% din conductibilitatea cuprului; - material paramagnetic; - rezistă la coroziune în aer, apă, acizi organici; - prezintă fenomenul de pasivizare (se acoperă cu o peliculă subţire de oxid de aluminiu, densă şi aderentă care-l protejează împotriva oxidării ulterioare); - rezistenţă mecanică mică (mult mai mică decât cupru); - duritate: 30 ÷35 HB - plasticitate mare; - nu rezistă la vibraţii mecanice; - maleabil (laminat în foiţe subţiri); - ductil (se trage sub formă de sârmă); - se toarnă; - se prelucrează mecanic greu; - se sudează cu dificultate. - Realizarea conductoarelor şi conductorilor electrici (conductoare din Al cu inimă de oţel la conductoarele pentru linii electrice); Utilizări: - Ambalarea produselor alimentare, farmaceutice; - Industria navală, autovehiculelor, industria chimică; - Realizarea unor bunuri de larg consum; - Pe scară largă se utilizează pentru obținerea de aliaje; - Metalizarea sticlei pentru obţinerea oglinzilor; - Creşte duritatea, rezistenţa mecanică a Al prin alierea cu diferite elemente: Si, Cu, Mg.; Aliaje - Anticorodalul: Al-Mg (12%Mg); - Duraluminiul Al-Cu (10% Cu); - Siluminiul: Al-Si (15%Si) |

Etapa 5: Ce altceva aş dori să aflu despre subiect?

Dacă există întrebări la care elevii nu au găsit răspunsul se creează rubrica Unde aflu? în care se vor specifica sursele în care vor fi căutate (reviste, Internet, enciclopedii, manuale).

Fixarea cunoştinţelor (reflecţie) - Se utilizează eseul de cinci minute; un eseu nestructurat în care se cere elevilor să prezinte idei legate de Al, pe scurt.

Rezumatul lucrării

Metoda „Ştiu,Vreau să ştiu,Am învăţat” este   o  metodă  ce urmăreşte  conştientizarea elevilor în  legătură cu  propria  lor   activitate    de    cunoaştere, respectiv   stimularea  abilităţilor   metacognitive   şi  a  gândirii critice. Prin aplicarea ei la lecția Aluminiul elevii au fost solicitați  să se gândească la ceea ce ştiu despre temă, să îşi adreseze întrebări despre temă şi să formuleze răspunsuri la întrebările adresate, să-și confirme achizițiile noi.

Participarea activă a elevilor la întregul proces de predare, face posibilă evaluarea continuă a cunoştinţelor pe care le deţin.

Această metodă a mobilizat întregul colectiv de elevi, fiind o modalitate de învăţare interactivă. Angajarea elevilor în procesul de predare, participarea efectivă, conştientă, activă şi deplină a lor în procesul propriei formări, sunt absolut necesare pentru ca ei să asimileze logic noile achiziţii şi să le dezvăluie funcţionalitatea.

Bibliografie

1. M. Bocoş, Didactica disciplinelor pedagogice, Editura Paralela 45, Piteşti, 2007;

2. M. E. Dulamă, Metodologii didactice activizante, Editura Clasium, 2008;

3. M.Bocoş, F. Ciomoş, Proiectarea şi Evaluarea secvenţelor de instruire, Editura Casa Cărţii de Ştiinţa, Cluj-Napoca, 2001;

4. I. Cerghit, Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997;

5. I. Arieș, A.C.-Vasilescu, M. Constantin, I.C.-Vasilescu, Studiul Materialelor, Editura CD PRESS,București, 2010;

6. C. Căpăţână, C.M. Simionescu – Depozitarea, tratarea şi reciclarea deşeurilor şi materialelor recuperabile, Editura MATRIXROM, Bucureşti, 2006.

7. www.scritube.com/.../ALUMINIUL-Metalul-viitorului2025241312.p...